Přehled prosévaček

| Vibrační sítové třídiče Prosévačky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ANALYSETTE 3 PRO | ANALYSETTE 3 SPARTAN | ANALYSETTE 18 |
|  | Prosévačka | Prosévačka | Vysoce výkonná prosévačka |
| Třídění za sucha | ano | ano | ano |
| Třídění za mokra | ano | ano | ne |
| Mikro - třídění | ano | ne | ne |
| Regulace amplitudy | automatická | manuelní | pevná |
| Kalibrovatelnost dle ISO 9001:2000 | ano | ne | ne |
| Napětí | 100-240V/1~ | 100-240V/1~ | 230V/1~115V/1~ |
| Frekvence | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 -60 Hz |
| Příkon | 50 W | 50 W | 480 W |
| Princip činnosti | Prosévání | Prosévání | Suché prosévání |
| Měřící rozsah – za sucha | 32 µm - 63 mm | 32 µm - 63 mm | 63 µm - 125 mm |
| Měřící rozsah – za mokra | 20 µm - 10 mm | 20 µm - 10 mm | - |
| Měřící rozsah – mikrosítování | 5 µm -100 µm | - | - |
| Max.množství vzorku – za sucha | Pro síta < 100 µm:až 100 g, pro síta < 63 µm: až 1 kg | Pro síta < 100 µm: až 100 g, pro síta < 63 µm: až 1 kg | 6 kg |
| Max.množství vzorku – za mokra | 20 - 100g | 20 - 100 kg | - |
| Max.množství vzorku – mikro | 0.2 - 0.5 g | - | - |
| Doba měření-za sucha | 3 - 20 min. | 3 - 20 min. | ca. 5 - 60min |
| Doba měření-za mokra | 3 -10 min. | 3 - 10 min. |  |
| Doba měření-mikro | 30 - 60 min. | - |  |
| Max.průměr síta | 200 mm /8 | 200 mm / 8 | 450 mm / 18 |
| Max. počet sít | 10 (50 mm výška) 16 (25 mm výška) | 10 (50 mm výška) 16 (25 mm výška) | 7 (65 mm výška) |
| Řídící a vyhodnocovací program AUTOSIEB | Ano | Ano | ano |
| Fázové rozhraní | RS232 | ne | ne |
| Rozměry: šxhxv | 37x40x20 cm | 37x40x20 cm | 58x58x39 cm |
| Hmotnost netto: | 21 kg | 21 kg | 92 kg |